常用润滑油换油指标

一、润滑油换油期参考指标

合理的换油期必须首先以保证对机械设备提供良好的润滑为前提。由于机械设备的设计、结构、工况及润滑方式的不同，润滑油在使用中的变化也各有差异，统一规定换油期是不切实际和不科学的。一般说，换油期必须视具体的机械设备在长期运行中积累和总结的实际情况，制定必须换油的特定极限值，凡超过此极限值，就应该换油。

以下列出的不同种类润滑油换油指标，有些是国家标准或行业标准，另一些是经验值，仅供参考。凡其中有一项不合格，就应该决定换油。

（一）齿轮油换油指标

1、普通车辆齿轮油换油指标（SH/T 0475）

| 项 目 |  | 普通车辆齿轮油 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(100℃)变化率，％ | > | +20或一10 |
| 水分，％ | > | 1.0 |
| 酸值mgKOH／g增加值 | > | 0.5 |
| 戊烷不溶物，％ | > | 2.0 |
| 铁含量，％ | > | 0.5 |

2、L-CKC闭式工业齿轮油换油指标（SH/T 0586）

| 项 目 |  | L—CKC闭式工业齿轮油 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 异常 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | +15或一20 |
| 水分，％ | > | 0.5 |
| 机械杂质，％ | ≥ | 0.5 |
| 铜片腐蚀(100℃，3h)，级 | ≥ | 3b |
| 梯姆肯OK值。N | ≤ | 133.4 |

（二）液压油换油指标

1、L-HL液压油换油指标（SH/T 0476）

| 项 目 |  | L-HL液压油 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 不透明或浑浊 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | ±10 |
| 色度变化(比新油)，号 | ≥ | 3 |
| 酸值，mgKOH／g | > | 0.3 |
| 水分，％ | > | 0.1 |
| 机械杂质，％ | > | 0.1 |
| 铜片腐蚀(100℃，3h)，级 | > | 2 |

2、L-HM抗磨液压油换油指标（SH/T0599）

| 项 目 |  | L-HM抗磨液压油 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | +15或-10 |
| 水分，％ | > | 0.1 |
| 色度变化(比新油)，号 | > | 2 |
| 酸值降低％，或增加值mgKOH／g | > | 35，0.4 |
| 正戊烷不溶物，％ | > | 0.1 |
| 铜片腐蚀(100℃，3h)，级 | > | 2a |

(三) 汽轮机油换油指标

1、L-TSA汽轮机油换油指标（SH/T 0636）

| 项 目 |  | L-TSA汽轮机油 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粘度级别（GB3141） |  | 32 | 46 | 68 | 100 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| 酸值增加值mgKOH／g | > | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 氧化安定性（旋转氧弹），min | < | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 闪点（开口），℃ | < | 170 | 170 | 185 | 185 |
| 破乳化值（40/37/3）mL；54℃，min | > | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 铜片腐蚀(100℃，3h)，级 | < | 轻锈 | 轻锈 | 轻锈 | 轻锈 |

2、抗氨汽轮机油换油指标（SH/T 0137）

| 项 目 |  | 抗氨汽轮机油 |
| --- | --- | --- |
| 酸值，mgKOH／g | > | 0.2 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | ±10 |
| 闪点（开口）比新油标准低，℃ |  | 8 |
| 水分，％ | > | 0.1 |
| 破乳化时间，min | > | 80 |
| 液相腐蚀试验（15号钢棒，24h）蒸馏水 |  | 锈 |
| 氧化安定性（旋转氧弹），min | < | 60 |
| 抗氨性能试验 |  | 不合格 |

3、运行中汽轮机油检验指标

| 项 目 |  | 运行中汽轮机油 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | ≤ | 20 |
| 闪点（开口） |  | 不比新油低8℃，不比前次测定值低 8℃ |
| 水分，％ | > | 0.1 |
| 破乳化时间，min | > | 80 |
| 液相腐蚀试验（15号钢棒，24h）蒸馏水 |  | 锈 |
| 氧化安定性（旋转氧弹），min | < | 60 |
| 抗氨性能试验 |  | 不合格 |

（四）冷冻机油换油指标

冷冻机油换油参考指标

| 项 目 |  | 冷冻机油 |
| --- | --- | --- |
| 外观混浊（水份混入，油品变质）；色度大于4～5级 | > | 4～5级 |
| 水分，μg/g |  | 50～100 |
| 运动粘度(40℃)变化率，％ | > | ±15～20 |
| 正戊烷不溶物，％ | > | 0.1 |
| 酸值mgKOH／g | > | 0.3 |

（五）轴承用油换油参考指标

轴承用油换油参考指标

| 项 目 |  |  | 轴承用油 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘度变化，％ |  | > | 起始值的±10 |
| 机械杂质，％ |  | > | 0.05 |
| 酸值升高，mgKOH／g | 加添加剂 | > | 2.0 |
|  | 未加添加剂 | > | 1.0 |
| 水份，％ |  | > | 0.1 |

（六）变压器油常规检验指标

运行中变压器油常规检验指标

| 项 目 |  | 变压器油 |
| --- | --- | --- |
| 水溶性酸（PH值） | ≥ | 4.2 |
| 酸值，mgKOH／g | ≥ | 0.1 |
| 闪点（闭口） |  | 不比新油低5℃，不比前次测定值低 5℃ |
| 机械杂质 |  | 无 |
| 游离碱 |  | 无 |
| 水份 |  | 无 |

（七）空气压缩机油换油指标

轻负荷喷油回转式空气压缩机油（SH/T 0538）

| 项 目 |  | 冷冻机油 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(100℃)变化率，％ | > | ±10 |
| 酸值mgKOH／g增加值 | > | 0.2 |
| 正戊烷不溶物，％ | > | 2.0 |
| 氧化安定性（旋转氧弹），min | < | 60 |

此外，根据GB《润滑油现场检验法》可以为使用中的内燃机油、工业润滑油进行现场监控，包括粘度、水份、滤纸斑点、酸值和总碱值五个实验法。

二、润滑脂更换指标

润滑脂更换参考指标

| 项 目 |  | 冷冻机油 |
| --- | --- | --- |
| 锥入度变化 | > | 45 |
| 滴点变化 | < | 15 |
| 含油量（旧脂/新脂之比） | < | 70 |
| 铜片腐蚀 |  | 不合格 |
| 其它混入杂质 氧化变质 有水乳化现象 |  | （沙尘、金属粉末等） 有腐臭气味 |